技术方案（实施方案）

1）投标货物主要技术性能和所执行的技术标准

（1）家具产品的质量符合现行国家标准，产品及其原材料符合国家规定的强制性环保要求。

（2）家具的各项性能〈力学、连接、形状及位置公差〉指标均满足国家轻工行业标准；并不违反国家相关的强制标准。

（3）粉末质量符合国家化工行业标准，同时符合国家轻工业行业标准。

（4）金属骨架部分满足国家最新规范要求。

（5）其他质量要求均按国家有关技术规范执行。

| 产品名称 | 品牌 | 生产厂家 | 产地 | 技术标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生公寓床 | 星原 | 星原实业（洛阳）有限公司 | 河南洛阳 | 1、强制性标准 GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18581 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB 18583 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 如现行标准有变化，以现行最新标准为准。 2、质量及技术标准 QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》 QB/T 1241 《 家具五金 家具拉手安装尺寸》 QB/T 2454 《 家具五金 抽屉导轨 要求和检验》 GB/T 3324 《 木家具通用技术条件》 GB/T 3325 《金属家具通用技术条件》 GB/T 3326 《家具、桌、椅、凳类主要尺寸 》 GB/T 3327 《家具 柜类主要尺寸》 GB/T 3328 《家具 床类主要尺寸》 GB/T 13668 《 钢制书柜、资料柜通用技术条件》GB/T 5296.6 《消费品使用说明 》 QB/T 1951.1 《木家具 质量检验及质量评定》 QB/T 1951.2 《金属家具 质量检验及质量评定》 如现行标准有变化，以现行最新标准为准。 |

2）组合床的通用技术要求

1、工艺要求

（1）表面处理：应严格执行表面处理工艺要求及标准，各零部件在涂敷前必须进行清洗、除油、除锈、并按照规范要求进行磷化处理；每道工序必须分槽处理，所有标准件及紧固件均须镀锌处理。其表面达到或超过以下标准：光泽度>65%，冲击强度能承受≥3.29J的冲击，漆膜无开裂、脱落，附着力不低于三级（划圈法）。

（2）制造公差：每标准节组装后，外廓尺寸（长，宽，高）的极限偏差为2mm。侧面板和中腰带的对缝处的间隙不大于2mm.门缝间隙均匀一致，间隙在1-2mm之间,零件的未注公差的极限偏差按GB1804中的IT13-IT14。

（3）产品金属架体及配件应采用先进的静电亚光喷塑工艺。使用优质环保涂敷材料，环氧型聚脂混合粉, 乐卡粉末有限公司产品。表面均匀光亮，色泽一致、严密、平整、无划伤：投标时必须对喷塑工艺、喷塑技术标准及各种部件的防锈处理进行详细说明，喷塑颜色（中标后确定）。塑膜厚度为0.02-0.025mm，塑层防锈能力20年以上。喷塑检验标准：厚度：60～70微米 按磁性测厚仪,附着力：2级，按GB－1720－79执行；抗冲击：60Kg/cm2 按GB－1732－79执行；光泽：>85% 按GB－1734－79；盐雾试验48小时无涂膜脱落现象；外观：不得有明显流痕、渍痕、气泡

（4）搁板表面光滑平整，一次成型。

（5）有钣金件、机加件加工后应打磨毛刺，无裂纹及划痕，所有焊接件应焊接牢固，焊痕光滑、平整。

（6）外观应平整，无波纹、流痕、起泡、孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷。

（7）产品各零部件及组合件之间具有互换性。

2、安装质量要求

（1）公寓组合床整体外观要求：架体安装调试后，要求达到横平竖直，架体摇动轻便无阻力和响声，架体干净整洁。

（2）架体平行度：±1～2mm／列。

（3）架体垂直度：±1～2mm／列。

（4）架体纵向同步度：±1～2mm／列。

（5）其他性能指标均应符合公寓床行业标准DA/T7-92和钢制行李架技术条件GB/T13667.1-2003

3、结构强度要求：

每标准节在全负载的情况下，承受沿X、Y轴两个方向额定载荷1/15的水平拉力作用、标准节不得翻倒。

3）家具通用使用说明书

- 家具应水平放置，当家具放置不平时，会造成一些部件的变形，影响家具的正常使用，特别是当您需将一些重物放在您的家具内或上面时则更应如此。

- 请不要在书柜的顶部放置重物，内置书每层在10kg左右。

- 需要将高温的物品放在家具上时，请用耐高温的垫子来保护桌面。

- 当需要使用彩笔、马克笔或是胶水这样容易污染或损坏家具的工具时，应注意保护面板。带有刺鼻气味的装饰品或药水会损坏表面涂饰，应避免直接接触到家具表面。

- 请善待您的家具，轻开轻关，小心使用，尤其是活动部件（如柜门和抽斗等）不能用尖锐或坚硬的物品刮划，敲打玻璃、五金件、镀铬件、大理石及家具表面；当您在家具表面上移动物品时应抬起而不是拖动；发现家具连接件松动时，应及时旋紧。

- 五金装饰件只需用柔软干布轻抹打理、如镀铬件表面出现较难去除的黑点，请用煤油擦拭。

- 清洗地面时，请注意不要溅湿家具脚部，防止板件吸水膨胀。

- 移动家具时，须将柜里的物品，以及柜子的活动部件和玻璃部件取出或卸下，才能移动。移动时尽量抬起，不要在地板上推动，防止刮花地板及部件和连接配件的松脱；大件家具搬动时，最好拆散后进行。

- 家具若长时间不用，须用布将其盖住，这样可以防止积尘和减缓家具的自然老化速度。

- 家具日常保养

  - 阳光照射的影响

强烈的阳光直射会使家具涂层表面产生细裂缝或褪色。您可以把家具搬离阳光直射处，或通过窗帘遮挡阳光，以减轻阳光对家具的损害

  - 环境的影响

剧烈的温度变化可以导致任何家具外露部分的损坏。所以摆放家具时，应离热源或空调出口至少50cm以上。

  - 经常除尘

用潮湿干净的软棉布（例如旧床单(白色)或白色棉布）清理您的家具，因为潮湿的布能减少摩擦，避免划伤且易于吸附灰尘。同时还有助于减少静电对灰尘的吸附，到那不要让潮湿的空气残留在桌面上。当您擦灰尘时，轻拿轻放您的装饰品。

忌用酒精，汽油之类溶剂及海绵或洗碗布擦您的家具。

  - 适用范围及使用环境条件

家具适用于室内的以下表中环境条件，长期处于此范围的环境下，会加速家具的老化，甚至出现开裂。

| 环境温度 | -20℃--+40℃ | 相对湿度 | 30%--80% |
| --- | --- | --- | --- |

切记：不要将家具放在潮湿的地下室或很热的顶楼或铁皮仓库；不要将家具堆叠，避免翘曲变形。

  - 清除污渍

食品污渍：黄油、蛋黄酱、番茄酱和许多果汁如果在家具表面留下污点时，只要立即擦掉污点，然后用一块干净的软棉布蘸一些牙膏来回快速擦拭几下即可。

二、故障与排除

家具长时间使用后，不排除会出现以下表中的一些情况，如出现则请按表中的方法处理。

| 序号 | 问题 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽屉面板与抽屉侧板出现缝隙 | 抽屉使用频率高，经过使用一段时间后，导致配件松脱。 | 将抽屉卸下，检查螺杆等，重新安装调整即可 |
| 2 | 柜门板下坠还可能碰到底板 | 门板长期拍撞侧板，因固定门铰底座的自攻螺丝会逐渐松脱，导致门板下坠. | 卸下门板,将门铰底座找回原位,锁紧螺丝,再将门铰底座其它孔位.加装自攻螺丝,然后装门板并调整 |
| 3 | 柜门板略微起翘或鼓起 | 空气潮湿或者干燥造成变形. | 调整起翘对应门铰,调整螺丝,往门里面或外面调整 |
| 4 | 小柜抽屉拉推不畅,底板凹陷 | 抽屉放置物品长期超载,造成变形. | 卸下抽屉,更换抽屉底板,若滑轨变形需更换滑轨. |
| 5 | 油漆表面轻度刮花 | 使用过程刮花 | 亮光的用棉布沾细抛光蜡,在划花处快速来回擦拭至花痕消失，哑光的只能重新喷漆 |

三、安全事项

为了避免柜体倾斜，请把重物放在柜子的底部位置。

为了避免孩童在使用家具时出现意外，请家长在使用之初，对儿童进行有效的使用指导。

本手册由我们专业人员编制，考虑了产品安装，使用过程中一般性情况和问题。对于家具在使用过程中可能发生一些特殊情况，本手册内容并一定能完全涵盖，如遇到无法解决的问题，请及时咨询销售网点或售后服务部。

因手册内容有可能更新和变更，恕不能同步通知和提供给您，望请谅解。

4）投标产品的稳定性、安全性和耐用性说明

我公司生产的产品质量稳定性：全部按国家有关规范，精心设计并组织最强的科技人员，优先安排最好的生产工人进行生产制作，加强质量管理，按时、按质、按量完成任务。质量均符合国家及企业标准，设计合理，结构坚固耐用，工艺精细，外形美观。设计符合人体工程学原理，不会对人产生不利影响。板材和焊接工艺彰显外观简约美观大方，所有钢质结构焊接处用氩弧焊技术焊接，满焊口并且平整、光滑,无假焊、漏焊、过焊现象，焊接牢固、美观、无裂缝、无焊渣、无毛刺。表面作喷砂处理、静电粉末喷涂，无流痕、无掉漆、无锈点。每一个细节用料都非常考究，力求质量稳定，使用起来稳固结实

我公司生产的产品最具安全性：基材使用更安全,游离甲醛释放量达到国家E1级标准。每张床都设计有护栏，保证使用者更加安全。连接螺丝安全牢固，无坚硬棱角及毛刺，不会划伤脱落。结构更安全，把所有可能发生的隐患全部考虑到。所有连接件采用螺丝连接，管材采用天津新亚优质碳钢制作，刚架结构稳固，铁件部分焊接用二氧化碳保护焊、钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑，高温固化而成，不易变形、承压好。漆面优质环保，无异味，使用安全放心。

我公司生产的产品最具耐用性：对投标货物使用寿命年限最低十年，对售出的产品提供良好的三包售后服务：包退：产品在验收时，发现严重的质量问题，可给予退货或更换；包换：在保修期内，用户在正常使用的情况下，如出现较大问题，不能正常使用，且产品无法修复的情况下，我公司承诺无条件更换同一款式、规格及材质的全新产品。包修：我公司对所售出的产品实行终身维修服务。

5）投标货物的易用、易维护性等

我公司的生产部统一指挥，安排设计、采购、加工生产、质量检验、运输、现场安装调试。技术部门由总工程师做总技术专管，负责该项目产品设计、原材料使用，生产工艺的监督管理。并派其中1名工程师负责现场安装工作。厂质量管理总指定2名总检人员负责产品。

生产过程的各工序的产品检验把关，在生产过程中进行专项监督检验。公司主管和本项目负责人现场协调安装施工派两名专业技术人员现场监督安装调试,确保产品一次性合格。加工零部件检验合格后及时周转，完工产品及时按标准规定包装，即各零部件分类包装并加衬垫，防止碰伤，包装箱采用纸箱包装。经包装好的产品在、存在干燥通风室内仓库，堆放时应防止压损，避免腐蚀性物质和气体接触。经包装好的产品应能适应任何交通工具的正常运输，运输时尽量避免损伤和雨淋。用汽车装运至需方安装地。

搭配更具合理，使用方便快捷，床架与书桌、书架、整体通过专用挂钩连接牢固。整体易损件都于外部挂起，便于后期维护。

星原实业（洛阳）有限公司

2019年6月17日